RIGID 55 LOCK ACOUSTIC est un revêtement de sol synthétique, décoratif, Rigide, non chargé de Groupe T d’abrasion, disponible en lame et dalle. Il est constitué d'une couche d'usure de 0,55 mm, d'un film décors et de la technologie "	Rigid core board" composé d’un panneau rigide en PVC, et d’une sous couche acoustique intégrée permettant une isolation de 18dB. L'épaisseur totale est de 6 mm.

Il bénéficie d'un traitement de surface polyuréthane réticulé (de type PUR+ MATT) facilitant l’entretien et évitant l’application d’une émulsion acrylique lors de la mise en service.

RIGID 55 LOCK ACOUSTIC est un produit clipsable, résistant à une utilisation commercial / industrielle 33 / 42 selon la norme EN-ISO 10874, permettant une pose libre jusqu'à 150 m2. Il est classé Bfl -s1 selon la norme feu EN 13501-1.

RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ne contient pas de phtalate (sauf contenu recyclé). Il est 100% recyclable. Il est conforme à la réglementation REACH. Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) sont < 100 µg/m3 et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire.