**MARMORETTE SPORT**

MARMORETTE SPORT est un revêtement de sol compact en linoleum calandré, disponible en rouleau de 2m de large.

Son poids est de 3800g/m² en 3,2mm.

Le revêtement présente un décor marbré. Il est composé à 98% de matières premières naturelles (bio-sourcées et minérales) : huile de lin, poudre de bois, résine, liège, charge minérale et toile de jute, dont 76% sont rapidement renouvelables.

Le revêtement est 100% recyclable, composé d’un minimum de 25% de matériaux recyclés et peut intégrer jusqu’à 40% de matériaux recyclés, 100% contrôlés. Il est conforme à la réglementation REACH et antistatique.

Le produit bénéficie aussi de certifications internationales telles que Floorscore et Blue Angel (émissions).

Conçu et fabriqué de façon durable dans une usine labellisée ISO 9001 (qualité), ISO 14001 (environnement) et ISO 50001 (énergie), ce revêtement est certifié « Cradle to Cradle Silver». Sa Déclaration de Performance Environnementale (EPD) certifiée par un laboratoire externe indique une neutralité carbone sur les premières étapes de son cycle de vie (« from cradle to gate »).

Il est classé U4P3E1/2C1 et Cfl-s1 au feu.