**Creation 70 Clic**

Bodenbelag aus PVC, ohne Träger DIN EN ISO 10582, **heterogen,** mit dessinierter Zwischenschicht, transparenter, ungefüllter Nutzschicht, elastischem Komfortkern und glasfaserverstärktem Kompaktrücken.

Bindemittelgehalt Typ I, produziert mit deinem **phthalatfreien Weichmacher**,

Emissionsverhalten **< 10 µg/m³** TVOC nach 28 Tagen gemäß EN 16000-6,

entspricht den Anforderungen nach FloorScore®,

Mit vertikalem Clic-System für eine schnelle lose Verlegung,

Frei von Schwermetallen und Formaldehyd,

REACH-konform laut Verordnung der Europäischen Union,

Vollständig recycelbar und hergestellt mit mindestens 55 % Recyclinganteil,

Einstufung DIN EN ISO 10874 **Klasse 34** (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung)/ **Klasse 43** (industrieller Bereich, starke Beanspruchung)

**antistatisch**, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2 kV,

Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 717-2 **5 dB**,

**geeignet für Stuhlrollen** DIN EN 12529 Typ W,

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 **Bfl-s1**,

Bewertungsgruppe Rutschgefahr **R10** ASR A1.5/1,2 / BGR 181

Gute Beständigkeit gegen **Chemikalien** ISO 26987,

geeignet für Warmwasserfußbodenheizung,

Wärmeleitfähigkeit ISO 10546 **0,25 W/(mK)**

Gesamtdicke ISO 24346 **6,0 mm**,

Nutzschichtdicke ISO 24340 **0,70 mm**,

in Fliesen/ Planken, Abmessungen ISO 24342 **214 x 1239 mm** (Format entsprechend der Verfügabrkeit

**242 x 1461 mm** bei den Designs auswählen)

**391 x 729 mm**

Flächengewicht ISO 23997 **9850 g/m²**

Resteindruck ISO 24343-1 **≤ 0,10 mm**

Maßstabilität (durchschnittl. Messwert) ISO 23999 ≤ 0,05 %

**mit Druckdessin,** in **Holz- oder Steinoptik** (Optik auswählen)

Oberfläche strukturiert, mit gefasten Kanten für eine realistische Optik in der Fläche,

Lichtechtheit EN 20 105 – B02 ≥**Stufe 6**

mit werkseitiger PUR+ MATT Oberflächenvergütung zur einfachen Reinigung und Pflege,

Wegen **Farbkonzept** Farbton nach **NCS-Farbcode** …………………………………………..,NCS Farbcode des Belages eintragen

Wegen **Beleuchtungskonzept** geforderter **Lichtreflexionswert** ……………………………….., Angabe LRV des Bodenbelages

Fachgerecht verlegen auf nach DIN 18365 vorbereiteten Untergrund nach Empfehlung des Bodesnbelagsherstellers lose verlegen,

Belag, Hersteller/Typ

 **'Creation 70 Clic'** oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

 '.............................................................................................'

vom Bieter einzutragen,

Abrechnungseinheit: m²