**Creation 70 Looselay**

Elastischer Bodenbelag aus Vinyl nach DIN EN ISO 10582, **heterogen,** mit, transparenter, ungefüllter Nutzschicht, einer Dekorfolie und der „Duo Core“-Technologie, die aus einer starren Unterschicht besteht, die mit einem Glasvlies verstärkt ist, kombiniert mit einer flexiblen Schicht für besseren Oberflächenkomfort. Der Bodenbelag verfügt über eine exklusive, rutschfeste, strukturierte Rückseite, um eine optimale Positionierung zu gewährleisten.

Bindemittelgehalt Typ I, produziert mit einem **phthalatfreien Weichmacher**, ,

Emissionsverhalten **< 10 µg/m³** TVOC nach 28 Tagen gemäß EN 16000-6,

Frei von Schwermetallen und Formaldehyd,

REACH-konform laut Verordnung der Europäischen Union,

Vollständig recycelbar und hergestellt mit mindestens 35 % Recyclinganteil,

Einstufung DIN EN ISO 10874 **Klasse 34** (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung)/ **Klasse 43** (industrieller Bereich, starke Beanspruchung)

**antistatisch**, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2 kV,

Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 717-2 **9 dB**,

**geeignet für Stuhlrollen** DIN EN 12529 Typ W,

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 **Bfl-s1**,

Bewertungsgruppe Rutschgefahr **R10** ASR A1.5/1,2 / BGR 181

Gute Beständigkeit gegen **Chemikalien** ISO 26987,

geeignet für Warmwasserfußbodenheizung,

Wärmeleitfähigkeit ISO 10546 **0,25 W/(mK)**

Gesamtdicke ISO 24346 **6,0 mm**,

Nutzschichtdicke ISO 24340 **0,7 mm**,

in Planken, Abmessungen ISO 24342 **229 x 1220 mm**

In Fliesen, Abmessungen ISO 24342 **600 x 600 mm** (Format entsprechend der Verfügbarkeit

**914 x 914 mm** bei den Designs auswählen)

Flächengewicht ISO 23997 **10.000 g/m²**

Resteindruck ISO 24343-1 **≤ 0,10 mm**

Maßstabilität (durchschnittl. Messwert) ISO 23999 ≤ 0,05 %

mit Druckdessin, in **Holzoptik / Steinoptik / Textiloptik** (optik auswählen)

Oberfläche strukturiert und matt, mit gefasten Kanten für eine realistische Optik in der Fläche,

Lichtechtheit EN 20 105 – B02 ≥ **Stufe 6**

mit werkseitiger PUR+ MATT Oberflächenvergütung zur einfachen Reinigung und Pflege,

Wegen **Farbkonzept** Farbton nach **NCS-Farbcode** …………………………………………..,NCS Farbcode des Belages eintragen

Wegen **Beleuchtungskonzept** geforderter **Lichtreflexionswert** ……………………………….., Angabe LRV des Bodenbelages

Fachgerecht auf nach DIN 18365 vorbereiteten Untergrund nach Empfehlung des Bodenbelagsherstellers lose verlegen,

Belag, Hersteller/Typ

 **'Creation 70 Looselay'** oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

 '.............................................................................................'

vom Bieter einzutragen,

Abrechnungseinheit: m²