**Saga²**

Elastischer PVC-Bodenbelag nach EN 652, mit einer transparenten Nutzschicht, einem Dekorfilm,

und einer kompakten Zwischenschicht und einer Vinyl/Kork-Rückenschicht,

Emissionsverhalten **< 100 µg/m³** TVOC nach 28 Tagen gemäß EN 16000-6,

entspricht den Anforderungen nach FloorScore®,

Frei von Schwermetallen und Formaldehyd,

REACH-konform laut Verordnung der Europäischen Union,

Vollständig recycelbar und teilweise hergestellt aus hauseigenem Recyclat,

Einstufung DIN EN ISO 10874 **Klasse 34** (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung) / **Klasse 42** (industrieller Bereich, normale Beanspruchung)

**antistatisch**, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2 kV,

Verschleißgruppe **T**

Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 717-2 **15 dB**,

**geeignet für Stuhlrollen** ISO 4918  **Typ W**,

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 **Bfl-s1**,

Bewertungsgruppe Rutschgefahr **R9/ R10 (je nach Design)** ASR A1.5/1,2 / DIN 51 130 / BGR 181

sehr gut beständig gegen **Chemikalien** ISO 26987,

geeignet für Warmwasserfußbodenheizung,

Wärmeleitfähigkeit ISO 10456 **0,25 W/(mK)**

Dicke ISO 24346 **4,6 mm**,

Dicke der Nutzschicht ISO 24340 **0,70 mm**,

in Fliesen, Ab**messung 500,5 x 500,5 mm**

Flächengewicht ISO 23997 **5.595 g/m²**

Resteindruck ISO 24343-1 **≤ 0,13 mm**

Maßstabilität EN IS 23999 **≤ 0,15 %**

Lichtechtheit EN 20 105 – B02 **≥ Stufe 6**

mit werkseitiger PUR-Oberflächenvergütung Protecsol® für geringen Reinigungs- und Pflegeaufwand,

Wegen **Farbkonzept** Farbton nach **NCS-Farbcode** …………………………………………..,NCS Farbcode des Belages eintragen

Wegen **Beleuchtungskonzept** geforderter **Lichtreflexionswert** ……………………………….., Angabe LRV des Bodenbelages

Fachgerecht auf nach DIN 18365 vorbereiteten Untergrund nach Empfehlung des Bodenbelagsherstellers lose verlegen,

Belag, Hersteller/Typ

 **'Saga² '** oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

 '.............................................................................................'

vom Bieter einzutragen,

Abrechnungseinheit: m² Fliesen