**Taraflex® Bateco**

Elastischer Vinyl-Bbodenbelag nach EN 10581, homogen, einschichtig,

zum Abdecken von Sportböden bei außersportlichen Veranstaltungen,

zur losen Verlegung,

zu 100% aus recycelten Produktionsreststoffen,

Einstufung DIN EN ISO 10874 **Klasse 34** (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung) / **Klasse 43** (industrieller Bereich, starke Beanspruchung)

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 **Bfl-s1,**

Gesamtdicke, EN ISO 24346 **1,5 mm,**

in Bahnen, Bahnenbreite EN 24341 **150 cm**,

Bahnenlänge EN 24341 bis **30 m** produzierbar, Bahnenlänge ……………………………. m, Bahnenlänge eintragen

Flächengewicht EN ISO 23997 **2.050 g/m²**

Druckfestigkeit EN 1516 **≤ 0,5 mm**

Rutschhemmung DIN 51130 **R10**

Farbe **schwarz**

Belag, Hersteller/Typ

**'Gerflor Taraflex® Bateco'** oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,