 CREATION 55 RIGID ACOUSTIC

CREATION 55 RIGID ACOUSTIC est un revêtement de sol décoratif, rigide, de Groupe T d’abrasion, disponible en lame et en dalle à bords chanfreinés. D’une épaisseur totale de 6mm , il est constitué :

- d'une couche d'usure de 0,55 mm,

- d'un film décors imprimé en haute définition afin d'offrir un maximum de variété dans le décor

- d’une couche rigide utilisant la technologie "Full rigid board"

- d’une sous couche acoustique intégré apportant une isolation de 19dB.

Il bénéficie d'un traitement de surface polyuréthane réticulé (ProtecshieldTM) facilitant l’entretien et évitant les microrayures.

CREATION 55 RIGID ACOUSTIC est un produit à clipser qui intègre un horizontal sur les deux cotés afin de faciliter la pose. Il est classé Bfl-s1 selon la norme feu EN 13501-1.

CREATION 55 RIGID ACOUSTIC ne contient pas de phtalate. Il est 100% recyclable et contient jusqu’à 35% de contenu recyclé. Il est conforme à la réglementation REACH. Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 µg/m3 et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire.