Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement vinyle non chargé, groupe T d’abrasion, isophonique, antidérapant (R10), en rouleau de type TARALAY SECURITE CONFORT.

Il est constitué d'une couche d’usure en vinyle pur avec incrustation de particules de cristaux minéraux et de grains colorés de tailles et de formes variées (décor Ultra), associée à une sous-couche mousse armaturée (double grille de verre) très haute densité.

Il est composé de 18 % de matières minérales, de 30% de matières inépuisables. Il utilise 100% de recyclés contrôlés.

Exempt de formaldéhyde, de métaux lourds, de substances CMR 1&2, vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) et PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques), il est conforme au règlement européen REACH.

Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné sont < 100 μg/m3 et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire.

Il est 100% recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.

Valeur d’isolation phonique : 16 dB.

Il a une très bonne résistance au poinçonnement et au roulement.

Il sera doté d’un traitement SparClean® facilitant l'entretien, offrant une excellente résistance aux taches et évitant toute métallisation durant toute la durée de vie du matériau.

Selon la norme ISO22196, il a une activité anti-bactérienne contre MRSA de 99% après 24h00.