GTI PURE Connect

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC flexible, hétérogène, de 6mm d'épaisseur, renforcé par une double grille de fibre de verre, de type GTI PURE. Le revêtement, groupe T d'abrasion, obtenu par un triple pressage, se présente sous forme de dalles amovibles, assemblées par queues d'arronde.

La couche d'usure de la dalle GTI PURE est composée d’un décor homogène dans la masse, obtenu par pressage très haute pression de particules dans toute l’épaisseur de la couche d’usure.

La couche d'usure est constituée d’un décor homogène dans la masse, obtenu par pressage très haute pression de particules dans toute l’épaisseur de la couche d’usure.

La couche d’usure homogène bénéficie d'un traitement de surface Polyuréthane (PUR+) pour faciliter l' entretien.

Il sera composé de 35 % de matières minérales, de 25% de matières inépuisables. Il utilisera 100% de recyclés contrôlés. Il sera exempt de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) ou PBT (persistante, bioaccumulative et toxique). Les produits GERFLOR sont donc conforme à REACH.

Les émissions dans l’air de TVOC sont 100 fois inférieures aux exigences normatives (TVOC < 100 µg / m³ après 28 jours).

La dalle présente un relief de surface parfaitement adapté aux très grands trafics.

Complément de gamme pour des finitions parfaites: GTI PURE ACCESS (rampe d'accès) et GTI PURE CORNER (finitions d'angles).

GTI PURE Connect est antistatique (2 kV).