**Taraflex® Table Tennis 6,2**

Elastischer Vinyl-Sportbodenbelag nach EN 651,

mit **CXP™HD Schaumträger** und **D-Max™ Oberflächenkomplex** (kalandrierte Vinyl-Schichten, verstärkt mit einem Glasfasernetz),

mit **werkseitiger Triple Action PROTECSOL®-Oberflächenvergütung** von ca. 25µ**,** UV-vernetzt/ gehärtet mit Dreifachwirkung, dadurch besonders pflegeleicht,

erfüllt die Anforderungen nach FloorScore und an die gesundheitliche Bewertung nach dem „AgBB-Schema“,

Frei von Schwermetallen,

REACH-konform laut Verordnung der Europäischen Union,

Vollständig recycelbar,

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 **Cfl-s1,**

Antibakterielle Aktivität (E. coli - S.aureus - MRSA) EN ISO 22196 **> 99 % wachstumshemmend,**

Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 717-2  **18 dB**,

Gesamtdicke, EN ISO 24346 **6,2 mm,**

in Bahnen, Bahnenbreite EN 24341 **150 cm**,

Bahnenlänge EN 24341 **20,5**  **m**

Flächengewicht EN ISO 23997 **4.200 g/m²**

Druckfestigkeit EN 1516 **≤ 0,25 mm**

Gleitreibungsbeiwert EN 13036-4 **80-110**

Gleitreibungsbeiwert DIN V 18032-2 **0,4 – 0,6 µ**

Ballrückprall EN 12235 **≥ 90 %**

Vertikale Verformung EN 14809 **≤ 2 mm**

Reibungsfestigkeit EN ISO 5470-1 **≤ 350 mg**

Schlag- und Stoßfestigkeit EN 1517 **≥ 8 N/m**

Kraftabbau EN 14808 **25 – 35 % (P1)**

In Unidekor

Wegen **Farbkonzept** Farbton nach **NCS-Farbcode** …………………………………………..,NCS Farbcode des Belages eintragen

Lichtreflexionsgrad DIN 5036-3 **≥ 0,20**

Liefern und fachgerecht verlegen auf nach DIN 18365 vorbereiteten Untergrund,

gemäß den Empfehlungen des Bodenbelagsherstellers sowie des Klebstoffherstellers,

Der Hersteller des gelieferten Bodenbelages bietet an, die bei der Verlegung anfallenden Verschnittreste zurückzunehmen. Diese werden im Rahmen des werkseigenen Umweltschutz-Programms „Second Life“ recycelt und zur Herstellung neuer Beläge wiederverwendet. Die Rücknahme erfolgt in Abstimmung mit dem jeweils beauftragten Verarbeitungsbetrieb.

Belag, Hersteller/Typ

 **'Gerflor Taraflex® Table Tennis 6,2'** oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

 '......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Klebstoff, Hersteller/Typ

**'Dispersionsklebstoff für Vinyl'** oder gleichwertig,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'…………………………………….'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m²

Verschweißen des Bodenbelages aus Vinyl, heterogen, mit belagskonformer Schweißschnur Ø 5 mm,

Farbton dem Bodenbelag angepasst,

Hersteller / Typ

 **'Gerflor Mipolam Schweißschnur'** oder gleichwertig,

Hersteller / Typ

 '………………...………………'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m