ELEGANCE SD

DESCRIZIONE Pavimento vinilico flessibile omogeneo monostrato, compatto, presso-calandrato per ambienti a traffico intenso classe 34-43 secondo norma EN ISO 10874, con bolli in rilievo, specifico per realizzazione pavimentazioni docce con caratteristiche antiscivolo R9 secondo DIN 51130 e classe A secondo DIN 51098 (piedi nudi), larghezza dei teli 2 m, spessore 2,4 mm (sul bollo), peso 3100 gr/mq, decoro non direzionale presente per tutto lo spessore del prodotto. Non necessita di alcuna ceratura grazie a specifico trattamento superficiale ottenuto tramite l'utilizzo di fotoreticolazione UV della superficie.

Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: norma di prodotto EN ISO 10581, pavimenti vinilici omogenei; gruppo di abrasione P secondo EN 660-2; resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2 inferiore a 4 mmc; classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; dispone della Certificazione EPD, Environmental Product Declaration; è provvisto di certificazione Floorscore; ha una rispondenza d'emissione TVOC inferiore a 10 microgrammi/mc;

_____________________________________________________________________________________ PAVIMENTI ANTI SDRUCCIOLO