GTI MAX CLEANTECH

DESCRIZIONE Pavimentazione vinilica multistrato a piastre squadrate da incollare e saldare per ambienti a traffico intenso classe 34-43 secondo norma EN ISO 10874, particolarmente resistente a carichi statici e dinamici elevati, grazie alla stratificazione rinforzata con doppia rete in fibra di vetro dimensione 60 x 60 cm, spessore 6 mm, peso 9365 gr/mq, con uno strato d’usura omogeneo in PVC di 2,00. Non necessita di alcuna ceratura grazie al trattamento PUR+ ottenuto tramite fotoreticolazione UV della vernice protettiva poliuretanica superficiale.

Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: norma di prodotto EN ISO 10582, pavimenti vinilici eterogenei; gruppo di abrasione T secondo EN 660-2; resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2 inferiore a 2 mmc; classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; classe di resistenza allo scivolamento R10 secondo EN 13893; impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196; elimina i virus di oltre il 99% secondo norma ISO 21702; dispone della Certificazione EPD, Environmental Product Declaration; è provvisto di certificazione Floorscore; ha una rispondenza d'emissione TVOC inferiore a 100 microgrammi/mc;

_____________________________________________________________________________________ PIASTRE AUTOPOSANTI