MURAL ULTRA DESIGN

DESCRIZIONE Rivestimento murale vinilico flessibile eterogeneo multistrato presso-calandrato con sottostrato rinforzato per resistere agli urti, larghezza dei teli 2 m, spessore 1,5 mm, peso 2450 gr/mq, con uno strato d’usura in PVC puro trasparente di spessore 0,10 mm che protegge uno strato a motivi stampati. Il trattamento PROTECSOL assicura una notevole resistenza alle macchie causate da sostanze chimiche.

Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: norma di prodotto EN ISO 15102, rivestimenti murali; classe di reazione al fuoco B-s2,d0 secondo norma EN ISO 13501-1; impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196; elimina i virus di oltre il 99% secondo norma ISO 21702;

_____________________________________________________________________________________ RIVESTIMENTI MURALI