SAGA2

DESCRIZIONE Pavimentazione vinilica multistrato tipologia ibrida con sottostrato acustico in sughero, piastre di dimensioni 50 x 50 cm , da posare con colla attacca/stacca, perfette per posa su pavimentazioni sopraelevate, spessore 4,60 mm, con uno strato d’usura in PVC puro trasparente di spessore 0,70 mm che protegge uno strato a motivi stampati. Non necessita di alcuna ceratura grazie al trattamento PROTECSOL ottenuto tramite fotoreticolazione UV della vernice protettiva poliuretanica superficiale.

Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: norma di prodotto EN ISO 10582, pavimenti vinilici eterogenei; gruppo di abrasione T secondo EN 660-2; resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2 inferiore a 2 mmc; classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; classe di resistenza allo scivolamento R 9-10 secondo EN 13893; isolamento acustico secondo EN ISO717-2 db non inferiore a dB 15; grado di attenuazione acustica all'interno dello stesso locale pari a 77 db(a) secondo norma EN 16205/2018; impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196; elimina i virus di oltre il 99% secondo norma ISO 21702; è provvisto di certificazione Floorscore; ha una rispondenza d'emissione TVOC inferiore a 100 microgrammi/mc;

_____________________________________________________________________________________ LVT E SPC