TARASAFE PLUS

DESCRIZIONE Pavimento vinilico flessibile eterogeneo multistrato presso-calandrato per ambienti a traffico intenso classe 34-43 secondo norma EN ISO 10874, con caratteristiche antiscivolo R10, larghezza dei teli 2 m, spessore 2,5 mm, peso 3090 gr/mq, con uno strato d’usura di spessore 1,14 mm, con chip in PVC colorati di diversi formati e incrostazioni di particelle di carburo di silicio che ne migliorano il grip. Non necessita di alcuna ceratura grazie a specifico trattamento superficiale ottenuto tramite l'utilizzo di fotoreticolazione UV della superficie.

Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: norma di prodotto EN ISO 10582, pavimenti vinilici eterogenei; gruppo di abrasione T secondo EN 660-2; resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2 inferiore a 2 mmc; classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; classe di resistenza allo scivolamento R10 secondo EN 13893; dispone della Certificazione EPD, Environmental Product Declaration; è provvisto di certificazione Floorscore; ha una rispondenza d'emissione TVOC inferiore a 100 microgrammi/mc;

_____________________________________________________________________________________ PAVIMENTI ANTI SDRUCCIOLO