NEROK 70 ACOUSTIC

DESCRIZIONE

Pavimento vinilico flessibile eterogeneo multistrato presso-calandrato per ambienti a traffico intenso classe 34-43 secondo norma EN ISO 10874, sottostrato rinforzato con foglio in fibra di vetro larghezza dei teli 2 m, spessore 3,05 mm, peso 2400 gr/mq, con uno strato d’usura in PVC puro trasparente di spessore 0,70 mm che protegge uno strato a motivi stampati. Non necessita di alcuna ceratura grazie al trattamento PUR+ ottenuto  tramite fotoreticolazione UV della vernice  protettiva  poliuretanica superficiale.

Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative:

- norma di prodotto EN ISO 10582, pavimenti vinilici eterogenei;

- gruppo di abrasione T secondo EN 660-2;

- classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1;

- classe di resistenza allo scivolamento R10 secondo EN 13893;

- conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA;

- isolamento acustico secondo EN ISO717-2: dB 6;

- impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196;

- elimina i virus di oltre il 99% secondo norma ISO 21702;

- ha una rispondenza d'emissione TVOC inferiore a 100 microgrammi/mc;

ROTOLI ETEROGENEI COMFORT