TARALAY  PREMIUM COMPACT:

Beschrijving:

Compact heterogene pvc vloerbekleding samengesteld uit een minimaal 1mm dikke homogene toplaag uit puur pvc zonder vulstoffen  met ingewerkt dessin bestaande uit onder hoge druk geperste  pvc granulaten.

Onder de homogene slijtlaag bevindt zich een compacte gekalendeerde backing voorzien van 53% gerecyclede content en één . glasfiber grid die zorgt voor extra stabiliteit en een goede indrukweerstand.

Deze geperste homogene slijtlaag  met dessin door en door heeft een bijzondere resistente kras – en vuilwerende oppervlaktebehandeling genaamd Evercare™. Deze coating verkrijgt zijn sterke eigenschappen door een UV Laser Crosslinking behandeling. Bij normaal gebruik en het volgen van het onderhoudsprotocol is het tijdens de gehele levensduur niet noodzakelijk een nieuwe beschermlaag aan te brengen.

De Evercare™ oppervlaktebehandeling zorg voor een zeer hoge vlekkenbestendigheid, tegen de moeilijkst te verwijderen bestanddelen zoals isobetadine, eosine e.d. ( attesten op aanvraag). Het onderhoud van de vloer is  zeer eenvoudig en efficiënt en zorgt mede voor een lage onderhoudskost in water en detergenten op lange termijn. Door deze unieke oppervlaktebescherming heeft de vloer tevens een matte uitstraling die het design van de vloer nog natuurlijker benadrukt.

De fabrieksmatige oppervlaktebescherming verhindert tevens de groei en ontwikkeling van bacteriële activiteiten zoals de E.colli-S.aureus –MRSA en draagt ook bij aan een zeer lage voc-emissie ( TVOC < 10 µg/m³ na 28 dagen).

Het product is standaard in 80 kleuren  in 6 decors verkrijgbaar. Er bestaat tevens een looselay versie in tegelvorm genaamd Attraction.

Het product behaalt de hoogste slijtklasse T en binder content klasse I.

De antislipwaarde van de vloer is R10.

De fabrikant bezit het ISO-9001 kwaliteitslabel en het ISO 14001 milieulabel (recyclage).

De vloerbedekking is 100% recyclebaar met behulp van het Second Vie programma van de fabrikant. Met het Second Vie programma is het mogelijk om alle vormen van afval van deze vloerbedekking ( snijafval, oude voorraad, gebruikt) te verzamelen met het oog op hergebruik. Het recycling contract en het type afvalcontainer wordt bepaald in overleg met de fabrikant.

Het eventueel schoon snijafval dat ontstaat tijdens de installatie van de vloerbedekking of voorraad die achteraf overblijft  wordt ingezameld en getransporteerd naar één van de productielocaties van de fabrikant om te worden hergebruikt bij de productie van nieuwe vloerbedekking.

# Gebruikte vloerbedekking wordt na het einde van zijn levenscyclus ingezameld en getransporteerd naar een recyclage centrum. In het recyclage centrum wordt  het materiaal gerecycled door gebruik te maken van unieke koel- , scheidings- en sorteertechnieken. De grondstoffen worden dan weer gebruikt voor het maken van nieuwe producten zoals verkeerspionnen of buizen.

Technische eigenschappen Taralay Premium Compact:

| Type vloerbedekking | EN 649 | heterogene pvc vloerbedekking |
| --- | --- | --- |
| Totale dikte | EN 428 | 2mm |
| Dikte slijtlaag | EN 429 | >1mm |
| Gewicht | EN 430 | 2580-2680 g/m2 |
| Rolbreedte/Lengte | EN 426 | 200cm/20lm |
| Europese gebruiksklasse | EN 685 | 34-43 |
| Brandklasse | EN13501-1 | Bfl-s1 |
| Slipweerstand | DIN 51130 | R10 |
| Statische Elektrische eigenschappen | EN 1815 | <2Kv |
| Slijtklasse | EN 660.2 | T |
| Type Binder Content | EN ISO 10582 | I |
| Dimensionele stabiliteit | EN 434 | ≤ 0,40% |
| Restindrukken | EN 433 | ≤ 0,10mm |
| Geluidsisolatie | EN ISO 717-2 | 8dB |
| Thermische weerstand | EN 12524 | 0,25 ( W/(m.k) |
| Lichtechtheid | EN 20 105 -B02 | ≥6 |
| Oppervlaktebehandeling |  | Evercare ™ |
| Chemische bestendigheid | EN 423 | OK |
| Anti bacteriële activiteit | ISO 22196 | >99% bevordert de groei niet |
| TVOC na 28 dagen | ISO 16000-6 | < 10 µg/m³ |