TARALAY  INITIAL COMPACT:

Beschrijving:

Compact heterogene pvc vloerbekleding samengesteld uit een design print met ter bescherming een transparante slijtlaag van puur pvc met een dikte van 0,7 mm. Hieronder bevindt zich een compacte backing die is versterkt met een glasfiber grid die zorgt voor extra stabiliteit en een goede indrukweerstand.

De vloerbedekking heeft  een bijzondere kras – en vuilwerende oppervlaktebehandeling genaamd Protecsol®.  Deze coating wordt aangebracht met met een spraytechniek en verkrijgt zijn sterke eigenschappen door een UV behandeling. Bij normaal gebruik en het volgen van het onderhoudsprotocol is het tijdens de gehele levensduur niet noodzakelijk een nieuwe beschermlaag aan te brengen.

De Protecsol® oppervlaktebehandeling zorg voor een goede vlekkenbestendigheid (attesten op aanvraag). Het onderhoud van de vloer is  zeer eenvoudig en efficiënt en zorgt mede voor een lage onderhoudskost in water en detergenten op lange termijn.

De fabrieksmatige oppervlaktebescherming verhindert tevens de groei en ontwikkeling van bacteriële activiteiten zoals de E.colli-S.aureus –MRSA en draagt ook bij aan een zeer lage voc-emissie ( TVOC < 10 µg/m³ na 28 dagen).

Daarnaast is het niet noodzakelijk tijdens de gehele levensduur een nieuwe beschermlaag aan te brengen.

Het product is standaard in 49 kleuren en verschillende decors verkrijgbaar.

Het product behaalt de hoogste slijtklasse T en binder content klasse I.

De antislipwaarde van de vloer is R10.

De fabrikant bezit het ISO-9001 kwaliteitslabel en het ISO 14001 milieulabel (recyclage).

De vloerbedekking is 100% recyclebaar met behulp van het Second Vie programma van de fabrikant. Met het Second Vie programma is het mogelijk om alle vormen van afval van deze vloerbedekking ( snijafval, oude voorraad, gebruikt) te verzamelen met het oog op hergebruik. Het recycling contract en het type afvalcontainer wordt bepaald in overleg met de fabrikant.

Het eventueel schoon snijafval dat ontstaat tijdens de installatie van de vloerbedekking of voorraad die achteraf overblijft  wordt ingezameld en getransporteerd naar één van de productielocaties van de fabrikant om te worden hergebruikt bij de productie van nieuwe vloerbedekking.

# Gebruikte vloerbedekking wordt na het einde van zijn levenscyclus ingezameld en getransporteerd naar een recyclage centrum. In het recyclage centrum wordt  het materiaal gerecycled door gebruik te maken van unieke koel- , scheidings- en sorteertechnieken. De grondstoffen worden dan weer gebruikt voor het maken van nieuwe producten zoals verkeerspionnen of buizen.

Technische eigenschappen Taralay Initial Compact:

| Type vloerbedekking EN 649 heterogene pvc vloerbedekking Totale dikte EN 428 2mm Dikte slijtlaag EN 429 0,7mm Gewicht EN 430 2635 g/m2 Rolbreedte/Lengte EN 426 200cm/25lm Europese gebruiksklasse EN 685 34-43 Brandklasse EN13501-1 Bfl-s1 Slipweerstand DIN 51130 R10 Statische Elektrische eigenschappen EN 1815 <2Kv Slijtklasse EN 660.2 T Type Binder Content EN ISO 10582 I Dimensionele stabiliteit EN 434 ≤ 0,40% Restindrukken EN 433 ≤ 0,10mm Geluidsisolatie EN ISO 717-2 6dB Thermische weerstand EN 12524 0,25 ( W/(m.k) Lichtechtheid EN20105-B02 ≥6 Oppervlaktebehandeling Protecsol® Chemische bestendigheid EN 423 OK Anti bacteriële activiteit ISO 22196 >99% bevordert de groei niet TVOC na 28 dagen ISO 16000-6 < 10 µg/m³ |  |  |
| --- | --- | --- |