**CREATION 70 CLIC es** un pavimento sintético, decorativo, flexible, antiestático, abrasión grupo T, disponible en losetas y planchas, con bordes biselados. Consta de una capa de desgaste transparente de 0,70 mm de grosor, una lámina de diseño de 2 m de ancho para tener más variedad en el diseño y una tecnología Duo Core, fabricada con una capa posterior de núcleo rígido reforzado con un velo de fibra, combinada con una capa superior de núcleo flexible para proporcionar suavidad y comodidad a la superficie. El grosor total es de 6 mm.

Se benefician de un tratamiento superficial de poliuretano reticulado (PUR+ MATT), que facilita el mantenimiento y elimina la necesidad de pulidos iniciales.

**CREATION 70 CLIC es** un revestimiento de suelo entrelazado montado con un sistema vertical en el lado largo y corto para una instalación rápida y sólida. Tiene una resistencia al uso (uso comercial / industrial) de 34 / 43 según la norma EN-ISO 10874 y posee la clase Bfl -s1 para la emisión de humos según la norma EN 13501-1.

**CREATION 70 CLIC** está fabricado con plastificantes sin ftalatos, excepto contenido reciclado. Es 100% reciclable y está fabricado con un 55% de contenido reciclado. Cumple la normativa REACH. La tasa de emisión de compuestos orgánicos del producto es < 10µg/m3 (TVOC <28 días - ISO 16000-6).