CREATION 70

**CREATION 70 es** un revestimiento de suelo sintético, decorativo, flexible, antiestático y abrasivo del grupo T, disponible en losetas o planchas, con bordes biselados. Consta de una capa de desgaste transparente de 0,7 mm de grosor, una película de diseño y un núcleo Resilient Comfort Core para proporcionar suavidad y comodidad a la superficie. El grosor total es de 2,5 mm.

Se beneficia de un tratamiento superficial de poliuretano reticulado (PUR+ MATT), que facilita el mantenimiento y elimina la necesidad de pulidos iniciales.

**CREATION 70** es un revestimiento de suelo encolado, resistente al uso (uso residencial / comercial) de 34 / 43 según EN-ISO 10874 y tiene clase Bfl -s1 para emisión de humos según EN 13501-1.

**CREATION 70** está fabricado con plastificantes sin ftalatos, excepto contenido reciclado. Es 100% reciclable y se fabrica con un 35% de contenido reciclado. Cumple al 100% con REACH. La tasa de emisión de compuestos orgánicos del producto es < 10µg/m3 (TVOC <28 días - ISO 16000-6).

**Modelo de descriptif gerflor.fr**