**Creation 70 Connect** es un pavimento sintético, decorativo, flexible, antiestático, del grupo de abrasión T disponible en azulejos. Consiste en una capa de desgaste transparente de 0,70 mm de espesor, una película de diseño, una capa calendarizada y una subcapa compacta de PVC reforzada con fibras. El espesor total es de 5 mm.

Se benefician de un tratamiento superficial PUR+ Matt, lo que facilita el mantenimiento y elimina la necesidad de pulir las primeras superficies.

**Creation 70 Conecta un revestimiento de suelo con enclavamiento, resistente al uso (uso comercial/ industrial) de 34/ 43 según EN-ISO 10874 y tiene clase Bfl-s1 para la emisión de humo según EN 13501-1.**

**Creation 70 Connectis compatible con tráfico ocasional (1 vez por día) de transpaleta manual con un peso total cargado de hasta** 250 kg.

**Creation 70 Connect** está hecho con plastificantes libres de ftalatos, excepto contenido reciclado. Es 100% reciclable y está hecho con un 55% de contenido reciclado. Es compatible con REACH. La tasa de emisión de compuestos orgánicos es < 10µg/m3 (TVOC <28 días - ISO 16000-6).