**SAGA² es** un revestimiento de suelo sintético, decorativo, flexible, antiestático y abrasivo del grupo T disponible en baldosas. Consta de una capa de desgaste transparente de 0,70 mm de grosor, una película de diseño, una capa calandrada y una subcapa de PVC/corcho que proporciona propiedades acústicas con un aislamiento al ruido de impacto de 15 dB y un ruido al caminar <65 dB. El grosor total es de 4,6 mm.

Se benefician de un tratamiento de superficie Protectsol®, que facilita el mantenimiento y elimina la necesidad de pulidos iniciales.

**SAGA²** es un revestimiento de suelo suelto, resistente al uso (uso comercial / industrial) de 34 / 43 según EN-ISO 10874 y tiene clase Bfl-s1 para emisión de humos según EN 13501-1.

**SAGA²** está fabricado con plastificantes sin ftalatos, excepto el contenido reciclado. Es 100% reciclable y está fabricado con un 55% de contenido reciclado. Cumple la normativa REACH. La tasa de emisión de compuestos orgánicos del producto es < 10µg/m3 (TVOC <28 días - ISO 16000-6).