**CREATION 55 LOOSELAY ACOUSTIC es** un revestimiento de suelo sintético, decorativo, flexible, antiestático y abrasivo del grupo T, disponible en losetas y planchas con bordes biselados. Consiste en una capa de desgaste transparente de 0,55 mm de espesor, una película de diseño y una tecnología Duo Core, compuesta por una capa posterior de núcleo rígido reforzado con un velo de fibra, combinada con una capa superior de núcleo flexible para proporcionar suavidad y confort a la superficie. El dorso integra un núcleo acústico que alcanza una reducción del ruido de impacto acústico de 19 dB. El grosor total es de 5,5 mm.

Se benefician de un tratamiento superficial de poliuretano reticulado (PUR+ MATT), que facilita el mantenimiento y elimina la necesidad de pulidos iniciales.

**CREATION 55 LOOSELAY ACOUSTIC** es un revestimiento de suelo looselay, resistente al uso (uso comercial / industrial) de 33 / 42 según EN-ISO 10874 y tiene clase Bfl -s1 para emisión de humos según EN 13501-1.

**CREATION 55 LOOSELAY ACOUSTIC** está fabricado con plastificantes sin ftalatos, excepto contenido reciclado. Es 100% reciclable y está fabricado con un 35% de contenido reciclado. Cumple la normativa REACH. La tasa de emisión de compuestos orgánicos del producto es < 10µg/m3 (TVOC <28 días - ISO 16000-6).