 MIPOLAM EL5

**MIPOLAM EL5** es un revestimiento de suelo vinílico homogéneo, flexible y conductivo, disponible en planchas.

El material homogéneo de 2 mm incorpora gránulos encapsulados de carbono en todo su espesor. Tiene un **soporte conductor** para garantizar unas propiedades conductoras óptimas y constantes durante toda su vida útil.

Este revestimiento de suelo está tratado con **Evercare™**: las últimas mejoras en tratamiento de superficies de poliuretano obtenidas mediante reticulación por láser UV. Evercare™ evita las manchas de productos químicos utilizados en sanidad como el betadine, la eosina o el gel de manos antibacteriano y aumenta la durabilidad del pavimento.

Este tratamiento tiene excelentes características de mantenimiento; ¡no necesita cera de por vida!

Según la norma ISO 21702, Mipolam EL5 tiene **actividad antivírica** contra los Coronavirus Humanos: reduce el número de virus en un 99,7% después de 2h00.

Según la norma ISO 22196, Mipolam EL5 tiene una **actividad antibacteriana** frente a E. coli, S. aureus y MRSA del 99% después de 24h00.

**MIPOLAM EL5** actúa como un conductor continuo **104 ≤ Rt ≤ 106** . Tiene propiedades antiestáticas permanentes (< 100 V). El producto debe conectarse a tierra con una banda de cobre ESD (véanse los acabados) para que cumpla todas sus funciones.

Es 100% libre de ftalatos.

El producto no es reactivo a la indentación residual con un valor **≤ 0,02 mm** (EN ISO 24343-1)

El suelo cumple la norma EN 1081 (34-43) y ofrece un contenido aglutinante de tipo II, es adecuado para zonas de tráfico intenso y tiene una resistencia al fuego Bfl-s1.

El producto no es emisivo de compuestos orgánicos volátiles con <10 µg/m3 (TVOC después de 28 días ISO 16000-6).