CREATION EVO est un revêtement de sol décoratif et flexible disponible en dalles ou en planches, avec des bords biseautés. Il se compose d'un mélange de polymères sans PVC et d'une charge minérale technique. L'épaisseur totale est de 2 mm. La surface est traitée avec du polyuréthane réticulé, ce qui facilite l'entretien.

CREATION EVO est un revêtement de sol collé, résistant à l'usage (usage commercial et industriel) de 34 / 43 selon EN-ISO 10874 et a la classe Bfl -s1 pour l'émission de fumée sur des supports en béton selon EN 13501-1.

CREATION EVO ne contient pas de phtalates et possède le certificat "Blauer Engel". Il est 100 % recyclable et composé de 25 % de matériaux recyclés. Il est 100 % conforme à REACH. L'émission de composés organiques est < 10 microgrammes/m3 (TVOC <28 jours - ISO 16000-6).