 Mipolam Classic 1,5 mm

**MIPOLAM CLASSIC 1,5mm es** un pavimento flexible homogéneo calandrado compactado en losetas o planchas, con diseño direccional, teñido en color como mezcla bruta para garantizar un color uniforme en todo el espesor de 1,5mm y un peso de **≤ 2520 g**.

.

Su superficie está densamente compactada para mejorar el desgaste y facilitar el mantenimiento.

Recibe un tratamiento de superficie de poliuretano (**PUR)** para facilitar el mantenimiento y evitar el uso de una emulsión acrílica inmediatamente después de la instalación.

El suelo cumple las normas **EN 649** (34 - 43) y EN ISO 10581, tiene un contenido de aglutinante tipo II, tiene resistencia al fuego Bfl-s1. Es adecuado para zonas de tráfico intenso.

Es 100% reciclable.

Sus emisiones de COV después de 28 días (ISO 16000-6) están por debajo de los niveles de detección (<10 μg / m3) y este producto está clasificado A + (la mejor clase).