**SportCourt PowerGame+**

Modulares Sportbodensystem für Außenbereiche, bestehend aus UV-beständigen Polyprophylen mit doppelter Gitterstruktur. Die Fliesen werden mittels patentiertem Verschlusssystem miteinander verbunden. Die Installation erfolgt schwimmend.

Das Sportboden-System bietet offiziell nachgewiesene Zulassungen von relevanten internationalen Fachverbänden (FIVB, Paravolley, IHF, FIBA, FIBA 3x3, IFF).

Das Sportbodensystem ist für Rollstuhlsport und Rollschuhsport geeignet.

Aufbauhöhe von 19 mm.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BESCHREIBUNG** | | | | |
| Produkt |  | - |  | Outdoorfliesen |
| Abmessung |  | mm |  | 305 x 305 |
| Gesamtdicke |  | mm |  | 19 |
| Flächengewicht |  | g/m² |  | 3480 |
| Verlegeart |  |  |  | Looselay / Mögliche Verankerung |
| Fliesenanzahl pro Karton |  | Karton |  | 40 Fliesen pro Karton = 3,72 qm |
| Verbindungspunkte  pro Seite |  |  |  | 6 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN** | | | | |
|  | **Norm** | **Einheit** | **Anforderung** | **Wert** |
| Gleitreibungsbeiwert | EN 13036-4 | - | 80-110 | 80-110 |
| Kraftabbau | EN 14808 | % | ≥ 11% | ≥ 11% |
| Ballrückprall | EN 12235 | % | ≥ 85 | 100 |
| Wasserinfiltrationsrate | EN 12616 | mm/h | ≥ 150 | > 360 |
| Verschluß Stärke | - | N |  | 1050 |
| Lichtechtheit | EN ISO 20105-A02 | Grad | ≥ 3 | ≥ 3 |

Das Produkt wird in Frankreich aus einem zu 100 % recycelbaren Polypropylen hergestellt, 10 Jahre Garantie, REACH-konform laut Verordnung der Europäischen Union. 100 % der Produktionsabfälle werden zur Herstellung neuer Produkte recycelt.

Wegen **Farbkonzept** Farbton nach **NCS-Farbcode** …………………………………………..,NCS Farbcode des Belages eintragen

Auswahl aus einer Palette von mindestens 10 Standardfarben.

Belag, Hersteller/Typ

**'SportCourt PowerGame+'** oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Abrechnungseinheit: m²