**CREATION 30 DESIGN é** um revestimento de pavimento decorativo sintético, decorativo, flexível, anti-estático e resistente à abrasão do grupo T, disponível em ladrilho ou em prancha, com arestas biseladas. É composto por uma camada de desgaste transparente com 0,3 mm de espessura, uma película de design e um núcleo de conforto resiliente para proporcionar suavidade e conforto à superfície. A espessura total é de 2 mm.

Beneficiam de um tratamento de superfície em poliuretano reticulado (ProtecshieldTM ), que facilita a manutenção e evita os micro-riscos.

**CREATION 30 DESIGN** é um revestimento de pavimento colado, resistente ao desgaste (uso residencial / comercial) de 23 / 31 de acordo com a norma EN-ISO 10874 e tem classe de emissão de fumo Bfl -s1 de acordo com a norma EN 13501-1.

**CREATION 30 DESIGN** é fabricado com plastificantes sem ftalatos, exceto conteúdo reciclado. É 100% reciclável e fabricado com 35% de conteúdo reciclado. Está 100% em conformidade com o REACH. A taxa de emissão de compostos orgânicos do produto é < 10 microgramas/m3 (TVOC <28 dias - ISO 16000-6).