**CREATION 55 LOOSELAY é um** revestimento de pavimento sintético, decorativo e flexível, sem carga de abrasão, do Grupo T, disponível em placas e ladrilhos. É composto por uma camada de desgaste de 0,55 mm, uma película decorativa e a tecnologia "Duo Core", que consiste num subpavimento rígido reforçado com um tapete de vidro combinado com uma camada flexível para um maior conforto da superfície. A espessura total é de 4,5 mm. O produto tem uma base antiderrapante texturizada única para uma instalação óptima.

Possui um tratamento de superfície de poliuretano reticulado (tipo PUR+ MATT) que facilita a sua manutenção e evita a necessidade de aplicar uma emulsão acrílica aquando da sua colocação em serviço.

**CREATION 55 LOOSELAY é um** produto selante autónomo até 30 m2 e será classificado como U3P3E2C2 (Aviso Técnico pendente). É classificado como Bfl-s1 de acordo com a norma de incêndio EN 13501-1.

**CREATION 55 LOOSELAY** não contém ftalatos (exceto no que diz respeito ao conteúdo reciclado). É 100% reciclável e contém 35% de conteúdo reciclado. Em conformidade com o REACH. As emissões atmosféricas de TVOC aos 28 dias (NF EN 16000) são < 10 µg/m3 e está classificado como A+ (melhor da classe) para efeitos de rotulagem sanitária.