**CREATION 55 LOOSELAY ACOUSTIC é** um revestimento de pavimento sintético, decorativo, flexível, anti-estático e abrasivo do grupo T, disponível em ladrilhos e placas com arestas biseladas. É composto por uma camada de desgaste transparente de 0,55 mm de espessura, uma película de design e uma tecnologia Duo Core, constituída por uma camada de suporte de núcleo rígido reforçada com uma fibra de lã, combinada com uma camada superior de núcleo flexível para proporcionar suavidade e conforto à superfície. O suporte integra um núcleo acústico que permite uma redução do ruído de impacto sonoro de 19 dB. A espessura total é de 5,5 mm.

Beneficiam de um tratamento de superfície em poliuretano reticulado (PUR+ MATT), que facilita a manutenção e elimina a necessidade de um polimento inicial.

**CREATION 55 LOOSELAY ACOUSTIC** é um revestimento de pavimento (uso comercial/industrial) solto, resistente ao desgaste, de 33/42 de acordo com a norma EN-ISO 10874 e com classe de emissão de fumo Bfl -s1 de acordo com a norma EN 13501-1.

**CREATION 55 LOOSELAY ACOUSTIC** é fabricado com plastificantes sem ftalatos, exceto conteúdo reciclado. É 100% reciclável e fabricado com 35% de conteúdo reciclado. Está em conformidade com o REACH. A taxa de emissão de compostos orgânicos do produto é < 10µg/m3 (TVOC <28 dias - ISO 16000-6).