**CREATION 70 LOOSELAY é** um revestimento sintético, decorativo, flexível, anti-estático, anti-estático, grupo de abrasão T, disponível em ladrilhos e placas, com arestas biseladas. É composto por uma camada de desgaste transparente de 0,70 mm de espessura, uma película de design e uma tecnologia Duo Core, que consiste numa camada de suporte de núcleo rígido reforçada com um velo de fibra, combinada com uma camada superior de núcleo flexível para proporcionar suavidade e conforto à superfície. A espessura total é de 6 mm. Inclui também um suporte antiderrapante para facilitar a instalação.

Beneficiam de um tratamento de superfície em poliuretano reticulado (PUR+ MATT), que facilita a manutenção e elimina a necessidade de um polimento inicial.

**O CREATION 70 LOOSELAY** é um revestimento de pavimento (uso comercial/industrial) solto, resistente ao desgaste, de classe 34/43 de acordo com a norma EN-ISO 10874 e com classe de emissão de fumo Bfl-s1 de acordo com a norma EN 13501-1.

**CREATION 70 LOOSELAY** é fabricada com plastificantes sem ftalatos, exceto conteúdo reciclado. É 100% reciclável e fabricado com 35% de conteúdo reciclado. Está em conformidade com o REACH. A taxa de emissão de compostos orgânicos do produto é < 10µg/m3 (TVOC <28 dias - ISO 16000-6).