**Creation 70 Connect** é um revestimento de pavimento decorativo sintético, decorativo, flexível, anti-estático, do grupo de abrasão T, disponível em ladrilhos. É composto por uma camada de desgaste transparente com 0,70 mm de espessura, uma película de design, uma camada calandrada e um subpavimento de PVC compacto reforçado com fibras. A espessura total é de 5 mm.

Beneficiam de um tratamento de superfície PUR+ Matt, que facilita a manutenção e elimina a necessidade de polir as primeiras superfícies.

**Creation 70 Connects é um revestimento de pavimento (uso comercial/industrial) de 34/ 43, resistente ao desgaste, de acordo com a norma EN-ISO 10874 e com classe de emissão de fumo Bfl-s1, de acordo com a norma EN 13501-1.**

**Creation 70 Connectis é compatível com o tráfego ocasional (uma vez por dia) de porta-paletes manuais com um peso total de carga até** 250 kg.

**A Creation 70 Connect** é fabricada com plastificantes sem ftalatos, exceto conteúdo reciclado. É 100% reciclável e fabricado com 55% de conteúdo reciclado. Está em conformidade com o REACH. A taxa de emissão de compostos orgânicos é < 10µg/m3 (TVOC <28 dias - ISO 16000-6).