 Mipolam Classic 1,5 mm

**MIPOLAM CLASSIC 1,5mm é** uma betonilha flexível calandrada homogénea compactada em ladrilhos ou lajes, com desenho direcional, tingida de cor como mistura crua para garantir uma cor uniforme em toda a espessura de 1,5mm e um peso ≤ **2520 g.**

.

A sua superfície é densamente compactada para melhorar o desgaste e facilitar a manutenção.

Recebe um tratamento de superfície de poliuretano (**PUR)** para facilitar a manutenção e evitar a utilização de uma emulsão acrílica imediatamente após a instalação.

O pavimento está em conformidade com a **norma EN 649** (34 - 43) e EN ISO 10581, tem um teor de ligante do tipo II, tem uma resistência ao fogo de Bfl-s1. É adequado para zonas de tráfego intenso.

É 100% reciclável.

As suas emissões de COV após 28 dias (ISO 16000-6) são inferiores aos níveis de deteção (<10 μg/m3) e este produto é classificado como A+ (melhor da sua classe).