Mipolam Cosmo

MIPOLAM COSMO é um pavimento vinílico homogéneo calandrado e prensado em placas de 2m, com uma espessura de 2mm e um peso ≤ 3000g.

O design intemporal com cor em toda a espessura está disponível em 10 referências apresentando um agradável acabamento mate.

Este pavimento é adequado para áreas de tráfego médio a elevado e facilita as junções entre pavimento e parede, ângulos e tratamentos de soldadura.

O pavimento está equipado com Evercare ™, tratamento de superfície patenteado obtido por reticulação a laser UV que oferece a melhor resistência química aos principais produtos utilizados em ambiente de cuidados de saúde como Betadine, eosina, soluções hidro-alcoólicas, tornando a manutenção fácil e duradoura do pavimento.

Este tratamento evita a aplicação de qualquer emulsão acrílica durante toda a vida útil do produto.

É composto por 45% de minerais, 22% de material inesgotável e pelo menos 25% de reciclado 100% controlado. É isento de formaldeído, metais pesados e CMR 1 & 2 ou vPvB (muito persistente e muito bioacumulável) ou PBT (persistente, bioacumulável e tóxico) e está em conformidade com o REACH. É 100% isento de ftalatos e 100% reciclável.

De acordo com a norma ISO 21702, o Mipolam Cosmo tem uma atividade anti-viral contra o Coronavírus Humano: reduz o número de vírus em 99,7% após 2h00.

De acordo com a norma ISO 22196, o Mipolam Cosmo tem uma atividade antibacteriana contra E. coli, S. aureus e MRSA de 99% após 24h00.

As emissões de COV após 28 dias (ISO 16000-6) estão abaixo dos níveis de deteção com <10 μg / m3 e este produto é classificado como A + (a melhor classe).

O pavimento é antiestático (<2kV), a sua indentação residual é ≤ 0,02 mm.

O pavimento está em conformidade com a norma EN ISO 10581, tem um teor de ligante tipo I, é adequado para áreas de tráfego pesado e tem resistência ao fogo Bfl-s1.