**SAGA²** é um revestimento de pavimento sintético, decorativo, flexível, anti-estático e abrasivo do grupo T, disponível em ladrilhos. É composto por uma camada de desgaste transparente com 0,70 mm de espessura, uma película de design, uma camada calandrada e um subpavimento de PVC/cortiça que proporciona propriedades acústicas com um isolamento acústico de impacto de 15 dB e ruído de marcha <65 dB. A espessura total é de 4,6 mm.

Beneficiam de um tratamento de superfície Protectsol®, que facilita a manutenção e elimina a necessidade de um polimento inicial.

**SAGA²** é um revestimento de pavimento solto, resistente ao desgaste (uso comercial / industrial) de 34 / 43 de acordo com a norma EN-ISO 10874 e tem classe Bfl-s1 para emissão de fumo de acordo com a norma EN 13501-1.

O **SAGA²** é feito de plastificantes sem ftalatos, exceto no que diz respeito ao conteúdo reciclado. É 100% reciclável e é fabricado com 55% de conteúdo reciclado. Está em conformidade com o REACH. A taxa de emissão de compostos orgânicos do produto é < 10µg/m3 (TVOC <28 dias - ISO 16000-6).