TARAFLEX BADMINTON PORTÁTIL

TARAFLEX BADMINTON PORTABLE es un pavimento deportivo de 3,9 mm, rollo heterogéneo calandrado, gofrado, disponible en planchas de 1,5 m de ancho y con una longitud de 16,0 m.

El producto incluye un tratamiento superficial de poliuretano curado con rayos UV PROTECSOL®, que garantiza un fácil mantenimiento y el equilibrio adecuado entre deslizamiento y agarre. Tiene un soporte de espuma y un complejo de superficie de PVC 100% puro, reforzado con una rejilla doble de fibra de vidrio para una mayor estabilidad dimensional y una mejor resistencia a la indentación (≤ 0,5 mm según EN1516). Se compone de colores incrustados.

La deformación vertical según EN 14809 es ≤ 2 mm y la resistencia al deslizamiento según EN 13036-4 se mantiene entre 80 y 110. La resistencia a la abrasión según la norma EN 1517 es ≤ 350 mg.

Según ISO 21702, TARAFLEX BADMINTON PORTABLE muestra actividad antiviral frente a Coronavirus Humanos : reduce el número de virus en un 99,37% después de 2h00.

Según la norma ISO 22196, presenta una actividad antibacteriana contra E. coli, S. aureus y MRSA del 99% después de 24h00. Este producto permite una clasificación al fuego Bfl-s1.

No contiene metales pesados ni componentes CMR 1&2, cumple al 100% con REACH. La tasa de emisión de compuestos orgánicos volátiles del producto es <100µg/m³ (TVOC después de 28 días ISO 16000-6). Es 100% reciclable.

El fabricante proporcionará, previa solicitud, el informe completo de la prueba EN14904 realizada por un laboratorio de pruebas independiente y aprobado, y una declaración de rendimiento para este producto.

Este producto está certificado por la federación BWF.