# 

**TARALAY IMPRESSION ACOUSTIC**

TARALAY IMPRESSION ACOUSTIC is een meerlaagse vinyl vloerbedekking met een schuimrug met zeer hoge dichtheid, versterkt met glasvezel en een bedrukt dessin. De vloer is verkrijgbaar in 2m brede vellen met een slijtagegraad van groep T.

De totale breedte van het product is 3,35mm, inclusief een transparante slijtlaag van 0,65mm dik. Het biedt 19 dB geluidsisolatie en een indrukweerstand van ca. 0,08mm. De maatvastheid bedraagt 0,08% (gemiddelde meting).

TARALAY IMPRESSION ACOUSTIC wordt gemaakt in Frankrijk, met groene stroom. Het is 100% recyclebaar en de vloerbedekking heeft een eigen EPD-blad.

De vloerbedekking is voorzien van Protecsol® 2, een gepatenteerde oppervlaktebehandeling die wordt verkregen door UV-laserverbinding en de beste chemische weerstand biedt tegen de belangrijkste producten die in de gezondheidszorg worden gebruikt, zoals betadine, eosine en hydroalcoholische oplossingen, waardoor het onderhoud eenvoudig is en de vloer lang meegaat. Deze behandeling voorkomt het aanbrengen van een acrylemulsie gedurende de levensduur van het product.

Het is vrij van formaldehyde, zware metalen en CMR 1 & 2 of vPvB (zeer persistent en zeer bioaccumulerend) of PBT (persistent, bioaccumulerend en toxisch) en voldoet 100% aan REACH. De VOC-emissies na 28 dagen (ISO 16000-6) liggen onder detectieniveaus (<10 μg / m3) en dit product is geclassificeerd A + (de beste klasse) en Floorscore® & M1 gecertificeerd voor de luchtkwaliteit binnenshuis. Taralay Impression Compact heeft een antibacteriële werking (E.coli / S.aureus / MRSA) : >99% na 24 uur volgens ISO22196.