Mipolam Classic 1.5mm

MIPOLAM CLASSIC 1,5 mm is een flexibele homogene gekalanderde verdichte vloerbedekking in tegels of rol, met directioneel design, gekleurd als een ruw mengsel om een gelijkmatige kleur te garanderen over de hele dikte van 1,5 mm en een gewicht van ≤ 2520 g.

.

Het oppervlak is verdicht voor betere slijtage en eenvoudiger onderhoud.

Het krijgt een polyurethaan (PUR) oppervlaktebehandeling voor onderhoudsgemak en om het gebruik van een onmiddellijke acrylemulsie na installatie te vermijden.

De vloer voldoet aan EN 649 (34 - 43) en EN ISO 10581, heeft een bindmiddelgehalte type II, heeft een Bfl-s1 brandwerendheid. Het is geschikt voor gebieden met een hoge verkeersintensiteit.

Het product is 100% recyclebaar.

De VOC-emissies na 28 dagen (ISO 16000-6) liggen onder detectieniveaus (<10 μg / m3) en dit product is geclassificeerd A + (de beste klasse).