**PREMIUM COMFORT**

El revestimiento de suelo está compuesto por una capa de desgaste homogénea de vinilo puro de más de 1 mm de grosor sin relleno, que incorpora virutas de colores prensadas muy densamente, con un acabado mate y sin capa de desgaste transparente.

Ofrece una clasificación de desgaste del grupo T y está disponible en planchas de 2 m de ancho. El producto contiene un soporte compacto calandrado y prensado y un soporte de espuma de muy alta densidad (VHD). Está reforzado con una rejilla doble de fibra de vidrio.

Ofrece un aislamiento acústico de 16 dB, una resistencia a la indentación de 0,06 mm y una facilidad para rodar cargas pesadas.

**PREMIUM COMFORT** está tratado con Evercare™, un tratamiento de superficie obtenido por reticulación láser UV. Garantiza un fácil mantenimiento y elimina permanentemente la necesidad de emulsión acrílica (metalización). Evita las manchas de productos químicos utilizados en la asistencia sanitaria como el alcohol yodado, el Betadine, la eosina y el gel de manos antibacteriano.

Según la norma ISO 21702, PREMIUM COMFORT tiene actividad antivírica contra los Coronavirus Humanos: reduce el número de virus en un 99,7% después de 2h00.

Según la norma ISO 22196, tiene una actividad antibacteriana contra E. coli, S. aureus y MRSA del 99% después de 24h00.

Cumple al 100% con REACH.

Está compuesto en un 40% de minerales y materiales inagotables.

Está fabricado con más del 50% de contenido reciclado; el 100% de los cuales están totalmente controlados y cumplen con REACH.

No contiene metales pesados, formaldehídos ni plastificantes libres de ftalatos.

La tasa de emisión de compuestos orgánicos volátiles del producto es <10µg/m3 (TVOC después de 28 días - ISO 16000-6).

Es 100% reciclable.