# 

**TARALAY IMPRESSION ACOUSTIC**

**TARALAY IMPRESSION ACOUSTIC** 0,65 es un revestimiento de suelo vinílico multicapa, que integra un soporte de espuma de muy alta densidad, reforzado con fibra de vidrio y un diseño impreso. Está disponible en planchas de 2 m de ancho, con un índice de desgaste del grupo T.

La anchura total del producto es de 3,35 mm, incluida una capa de desgaste transparente de 0,65 mm de grosor. Ofrece un aislamiento acústico de 19 dB y una resistencia a la indentación de unos 0,08 mm. Su estabilidad dimensional es del 0,08% (medida media).

**TARALAY IMPRESSION ACOUSTIC** se fabrica en Francia, con electricidad verde. Es 100% reciclable, y el pavimento tendrá su ficha EPD individual.

El pavimento está equipado con Protecsol® 2, tratamiento de superficie patentado obtenido por reticulación láser UV que ofrece la mejor resistencia química a los principales productos utilizados en el entorno sanitario como betadine, eosina, soluciones hidroalcohólicas, facilitando el mantenimiento y haciendo que el pavimento sea duradero. Este tratamiento evita la aplicación de cualquier emulsión acrílica durante toda la vida útil del producto.

No contiene formaldehído, metales pesados ni CMR 1 y 2 o vPvB (muy persistente y muy bioacumulativo) o PBT (persistente, bioacumulativo y tóxico) y cumple al 100% la normativa REACH. Sus emisiones de COV después de 28 días (ISO 16000-6) están por debajo de los niveles de detección (<10 μg / m3) y este producto está clasificado A + (la mejor clase) y certificado Floorscore® & M1 para la calidad del aire interior. Taralay Impression Compact tiene una eficacia antibacteriana (E.coli / S.aureus / MRSA) : >99% después de 24 horas según ISO22196.