PROFILA 50 and 30

# PROFILA 50 and 30

Protección de esquinas de 90° con cinta adhesiva

Descripción : Alas de 50 mm o 30 mm de ancho, protector de esquinas de 90° (Profila 50 o Profila 30 según la fabricación de Gerflor) compuesto por perfil de PVC liso y antibacteriano con clasificación al fuego Bs2d0 de color sólido. Tiene un grosor de 2 mm, las alas tienen una anchura de 50 mm o 30 mm (medida interior). Se suministra con 2 tiras de cinta autoadhesiva para su fijación.

En su fabricación no se utilizan metales pesados ni ninguna sustancia potencialmente sujeta a alguna restricción REACH. Se utiliza el proceso de estabilización térmica calcio-zinc. El nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior ha sido comprobado según la norma ISO 16000 y es muy bajo (A+) según la normativa francesa (Decreto de 23 de marzo de 2011 nr 2011-321 y Orden de 19 de abril de 2011). El 100% del producto es reciclable.

Color : seleccionado por los arquitectos a partir de la gama estándar del fabricante.

Secuencia de instalación : Adhesivo. Se recomienda Gerflor universal mastic-glue para una fijación más fuerte.