## ESPECIFICACIÓN

# STARLINE PVC SHEATHED

BARANDILLA DE PROTECCIÓN CON BANDA DE PVC DECOCHOC

90 MM DE ALTO

- Descripción: Pasamanos de protección revestido de PVC con una banda de PVC ligeramente texturizada (Starline - revestido de PVC fabricado por SPM). La altura del pasamanos es de 90 mm, tiene un saliente total de 80 mm y una profundidad de 30 mm. Se compone de un perfil continuo de aluminio de 1,5 mm de grosor recubierto por una funda de PVC lisa y antibacteriana de 1,5 mm de grosor que alcanza la clasificación al fuego Bs2d0 con color sólido. Consta de una ranura en la que se introducen soportes de aluminio anodizado plata satinado, de 40 mm de profundidad, curvados y perforados con autobloqueo de 2 puntos, que se deslizan y bloquean. Los accesorios de PVC liso y antibacteriano de color sólido (retornos de pared, piezas angulares interiores y exteriores de 90° o a medida de 90° a 160°, remates finales) se encajan en el perfil. Una banda autoadhesiva de PVC ligeramente texturado, de 1 mm de grosor (Decochoc fabricado por SPM), se pega sobre el conjunto de raíles. Está provisto de juntas bactericidas y el perfil puede curvarse.

- Medio ambiente: en su fabricación no se utilizan metales pesados ni ninguna sustancia potencialmente sujeta a alguna restricción REACH, ni PBT/BPA. Se utiliza el proceso de estabilización térmica calcio-zinc. El nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior ha sido probado según la norma ISO 16000-6 y es muy bajo (A+) según la normativa francesa (Decreto de 23 de marzo de 2011 nr 2011-321 y Orden de 19 de abril de 2011). El 100% del producto es reciclable.

- Color: seleccionado por los arquitectos a partir de la gama estándar del fabricante.

- Método de instalación: borde superior de la sección 0,90 m máx. por encima del nivel del suelo. Fijación mediante abrazaderas perforadas autoblocantes de 2 puntos atornilladas a la pared a 1,20 m entre centros (0,80 m entre centros en pasillos de tráfico intenso y en tabiques ligeros como los de cartón yeso). Los retornos de pared, ángulos y remates se fijan con remaches.