**TARAFLEX SYSTEM ENDURANCE LINODUR**



De geselecteerde vloerbedekking is een sportvloer met oppervlaktevervorming **TARAFLEX SYSTEM ENDURANCE LINODUR**, bestaande uit een compacte Linodur linoleumvloerbedekking van 4,0 mm dik met een gerecyclede geweven achterkant. De ondervloer bestaat uit een oppervlak van gelijmd multiplex op een middelste NIDAX-laag van versterkt composiet en een onderlaag van samengeperste PU-schuim. Het is beschikbaar in rollen van 2 m breed en variabele lengtes tot 26,5 m, aangevuld met panelen van 1,23 x 2,05 m.

Linodur bestaat voor 98% uit natuurlijke grondstoffen (biobased en minerale): lijnolie, houtpoeder, hars, kurk, jute stof... waarvan 76% snel hernieuwbaar is. Het design is door-en-door gekleurd. De compacte structuur in combinatie met de houten panelen biedt uitstekende weerstand tegen statische (≤ 0,5 mm volgens EN1516) en dynamische indrukking (rolweerstand van zware lasten).

Zijn sportieve kenmerken stellen hem in staat om gedurende zijn hele levensduur te voldoen aan de geldende normen: schokabsorptie, conform EN14808 is ≥ 45% voor een A3-classificatie, weerstand tegen verticale vervorming volgens EN 14809 ≤ 3,5 mm en slipweerstand volgens EN 13036-4 tussen 80 en 110. De slijtvastheid (EN 1517) zal ≤ 1000 mg zijn. De constructie maakt een balstuit ≥ 90% mogelijk.

Dit product komt overeen met een brandclassificatie Dfl-s1.

De emissies in de lucht van TCOV na 28 dagen (NF EN 16000) zijn < 10 µg/m3 en zijn geclassificeerd als A+ (de beste klasse) in het kader van de gezondheidsetikettering. Het is 100% recyclebaar en de snijresten kunnen worden verzameld en gerecycled via het Gerflor Seconde Life-programma, waardoor het 100% voldoet aan de REACH-eisen.

De fabrikant moet op verzoek een prestatieverklaring en een conformiteitscertificaat volgens EN14904 kunnen leveren, uitgevoerd door een onafhankelijk laboratorium.

**Productbeschrijving gerflorbenelux.com**