**POWERSHOCK 300**



CCTP

**Rubberen tegels voor crossfit praktijk**

Levering en installatie van rubberen tegels van het type Gerflor Powershock, samengesteld op de volgende wijze:

* Uniforme tegels van 50cm X 50cm
* Dikte 30mm
* Brandclassificatie (EN 13501-1): Cfl S1
* Akoestische isolatie (EN ISO 717/2): 26dB
* Weerstand tegen indrukken (EN 1516): 0,12mm
* Schokabsorptie (EN14808): 49%
* De tegels moeten worden geleverd met afwerkingsprofielen
* De tegels worden geleverd met connectoren om de goede houdbaarheid van het product over tijd te verzekeren.

Installatie volgens aanbevelingen van de fabrikant.

**Productbeschrijving gerflorbenelux.com**