O GTI EL5 CLEANTECH é um mosaico de vinil looselay multicamada de 6 mm de espessura reforçado com 2 grelhas de fibra de vidro.

Os ladrilhos GTI EL5 CLEANTECH estão disponíveis em formato quadrado com juntas soldadas para ambientes limpos e requisitos de sistemas estanques.

A camada de desgaste da GTI EL5 CLEANTECH é um vinil homogéneo de 2 mm fabricado em processo contínuo de alta pressão, grupo de abrasão P.

Está em conformidade com a norma EN 649 e oferece uma excelente resistência ao tráfego.

Este revestimento de pavimento é tratado com a tecnologia Evercare™: as mais recentes melhorias no tratamento de superfícies de poliuretano obtidas por reticulação a laser UV. Evercare™ oferece uma manutenção fácil e evita manchas provocadas por produtos químicos utilizados na indústria e nos cuidados de saúde, tais como betadine, eosina, gel antibacteriano para as mãos e também procedimentos de descontaminação biológica.

procedimentos de descontaminação biológica. Este tratamento tem excelentes características de manutenção; não é necessária cera para toda a vida!

Os grânulos de carbono encapsulados de espessura total, o suporte condutor e o tratamento de superfície condutor garantem propriedades condutoras óptimas e constantes durante toda a sua vida útil. O GTI EL5 CLEANTECH actua como um condutor contínuo: 5 x 104 ≤ Rt ≤ 106 (EN1081 - IEC61340-4-1≤108).

Possui propriedades antiestáticas permanentes: <2000V (EN1815), <100 V (IEC61340-4-5).

O produto é não emissivo de compostos orgânicos voláteis com <10 μg/m3 (TVOC após 28 dias ISO 16000-6).

Acabamentos complementares :

GTI EL5 ACCESS (rampa de acesso), GTI EL5 CORNER (acabamentos de canto), GTI EL5

CONTROL (COVING / COVING CORNER IN e COVING CORNER OUT) e varetas de soldadura condutoras (GTI EL5 CONTROL WELDING RODS).