#

**TARALAY IMPRESSION COMPACT**

TARALAY IMPRESSION HOP COMPACT 0,7 es un revestimiento de suelo vinílico multicapa, que integra un **marco de doble fibra** y un diseño impreso. Está disponible en planchas de 2 m de ancho, con un índice de desgaste del grupo T.

El sistema TARALAY IMPRESSION HOP COMPACT - revestimiento de suelo + cinta de sujeción " cinta HOP ", código 059E0001- permite colocar el **suelo sin cola**.

Gracias a su **doble armazón de fibra** -vello de fibra + rejilla de fibra-, y a su **capa intermedia calandrada**, el revestimiento de suelo alcanza un **alto nivel de estabilidad**, incluso bajo variaciones de temperatura y fuertes cargas rodantes.

Puede colocarse sobre **diversos soportes existentes**, incluido el amianto. Perfectamente adecuado para la renovación o la construcción de nuevos edificios.

Sin ningún tipo de cola, su **retirada al final de su vida útil** es **rápida** y **sencilla**. La cinta de sujeción Gerflor no afecta al soporte, para facilitar la renovación. De este modo, se facilita la reutilización del revestimiento, el reciclaje o la renovación.

La anchura total del producto es de **2,30 mm,** incluida una capa de desgaste transparente de 0,70 mm de grosor. Ofrece **un aislamiento acústico de 8 dB** y una **resistencia a la indentación de unos 0,03 mm.** Su **estabilidad dimensional** es del **0,03%** (medida media).

TARALAY IMPRESSION HOP COMPACT se fabrica en Francia. Está fabricado con **un 15% mínimo de PVC postconsumo,** y llega hasta el 25% en total.

El suelo está equipado con **Protecsol® 2**, un tratamiento superficial patentado obtenido mediante reticulación láser UV que ofrece la mejor resistencia química a los principales productos utilizados en el entorno sanitario, como betadine, eosina y soluciones hidroalcohólicas, lo que facilita el mantenimiento y prolonga la vida útil del suelo. Este tratamiento evita la aplicación de cualquier emulsión acrílica durante toda la vida útil del producto.

Está **libre de formaldehído**, **metales pesados** y **CMR 1 y 2 o vPvB** (muy persistente y muy bioacumulativo) o PBT (persistente, bioacumulativo y tóxico) y cumple al 100% con REACH. Sus emisiones de COV después de 28 días (ISO 16000-6) están por debajo de los niveles de detección (<10 μg / m3) y este producto está clasificado A + (la mejor clase) y certificado Floorscore® & M1 para la calidad del aire interior. Taralay Impression Compact tiene una eficacia antibacteriana (E.coli / S.aureus / MRSA) : >99% después de 24 horas según ISO22196.

Es **100% reciclable,** y el revestimiento del suelo tendrá su ficha EPD individual.