# 

**CREATION 70 ZEN** to akustyczna i dekoracyjna podłoga z wielowarstwowego PVC wzmocnionego 2 warstwami włókna szklanego, dostępna w formacie płytek i desek, z 4 fazowanymi krawędziami. Posiada antystatyczną grupę ścieralności T i właściwości antypoślizgowe R10.

Składa się z przezroczystej warstwy ścieralnej o grubości 0,70 mm, a całkowita grubość wynosi 4,35 mm.

Pianka o wysokiej gęstości zapewnia dobrą odporność na wgniecenia wynoszącą 0,12 mm. (średnia wartość) i wysoki poziom izolacji akustycznej (-20dB).

Dzięki podwójnemu wzmocnieniu, welonowi z włókien + siatce z włókien oraz kalandrowanej warstwie pośredniej, która nadaje jej większą gęstość, powłoka zachowuje stabilność wymiarową pod wpływem zmian temperatury (<0,03%).

Korzysta z usieciowanej poliuretanowej obróbki powierzchni (ProtecshieldTM) ułatwiającej konserwację i zapobiegającej mikrozarysowaniom.

CREATION 70 ZEN jest odporna na duże natężenie ruchu (użytkowanie komercyjne / przemysłowe) 34/42 zgodnie z EN-ISO 10874 i posiada klasę Bfl-s1 dla emisji dymu zgodnie z EN 13501-1.

CREATION 70 ZEN jest produktem luźno układanym, stabilizowanym za pomocą lepiszcza.

Umożliwia m.in. montaż na podłożu zanieczyszczonym azbestem i jest usuwalny.

CREATION 70 ZEN jest produkowany we Francji przy użyciu 15% materiałów pochodzących z recyklingu i plastyfikatorów niezawierających ftalanów (z wyjątkiem materiałów pochodzących z recyklingu). W 100% nadaje się do recyklingu i jest w 100% zgodny z rozporządzeniem REACH.

Emisja lotnych związków organicznych po 28 dniach (ISO 16000-6) jest poniżej poziomu wykrywalności (<10 μg / m3).

Ma - zgodnie z normą ISO 21702 - działanie przeciwwirusowe przeciwko ludzkiemu koronawirusowi, zmniejszając liczbę wirusów o 99,7% po 2 godzinach.

Ma skuteczność przeciwbakteryjną (E.coli / S.aureus / MRSA): >99% po 24 godzinach zgodnie z normą ISO22196.