**Premium Comfort**

O revestimento do pavimento é constituído por uma camada de desgaste homogénea de vinil puro com mais de 1 mm de espessura, sem enchimento, incorporando aparas coloridas densamente prensadas, com um acabamento mate e sem camada de desgaste transparente.

Oferece uma classificação de desgaste do grupo T e está disponível em placas de 2 m de largura. O produto contém um suporte compacto calandrado e prensado e um suporte de espuma de densidade muito elevada (VHD). É reforçado com uma grelha dupla de fibra de vidro.

Oferece um isolamento acústico de 16 dB, uma resistência à indentação de 0,06 mm e facilidade de rolamento de cargas pesadas.

**O PREMIUM COMFORT** é tratado com Evercare™, um tratamento de superfície obtido por reticulação a laser UV. Garante uma manutenção fácil e elimina permanentemente a necessidade de emulsão acrílica (metalização). Previne as manchas provocadas por produtos químicos utilizados nos cuidados de saúde, tais como álcool-iodo, Betadine, eosina e gel antibacteriano para as mãos.

De acordo com a norma ISO 21702, PREMIUM COMFORT tem uma atividade antiviral contra os Coronavírus Humanos: reduz o número de vírus em 99,7% após 2h00.

De acordo com a norma ISO 22196, tem uma atividade antibacteriana contra E. coli, S. aureus e MRSA de 99% após 24h00.

100% em conformidade com o REACH.

É constituído por 40% de minerais e materiais inesgotáveis.

É fabricado com mais de 50% de conteúdo reciclado; 100% do qual é totalmente controlado e está em conformidade com o REACH.

Sem metais pesados, formaldeído e plastificantes sem ftalatos.

A taxa de emissão de COV do produto é <10µg/m3 (TVOC após 28 dias - ISO 16000-6).

É 100% reciclável.