# 

**TARALAY IMPRESSION ACÚSTICO**

**O TARALAY IMPRESSION ACOUSTIC** 0,65 é um revestimento de pavimento vinílico multicamadas, que integra uma base de espuma de densidade muito elevada, reforçada com fibra de vidro e um desenho impresso. Está disponível em placas de 2 m de largura, com uma taxa de desgaste do grupo T.

A largura total do produto é de 3,35 mm, incluindo uma camada de desgaste transparente com 0,65 mm de espessura. Oferece um isolamento acústico de 19 dB e uma resistência à indentação de cerca de 0,08 mm. A sua estabilidade dimensional é de 0,08% (medição média).

**O TARALAY IMPRESSION ACOUSTIC** é fabricado em França, com eletricidade verde. É 100% reciclável, e o pavimento terá o seu próprio cartão EPD individual.

O pavimento está equipado com Protecsol® 2, um tratamento de superfície patenteado obtido por reticulação a laser UV que oferece a melhor resistência química aos principais produtos utilizados no ambiente sanitário, tais como betadine, eosina, soluções hidroalcoólicas, facilitando a manutenção e tornando o pavimento durável. Este tratamento evita a aplicação de qualquer emulsão acrílica durante toda a vida útil do produto.

Não contém formaldeído, metais pesados ou CMR 1 e 2 ou vPvB (muito persistente e muito bioacumulável) ou PBT (persistente, bioacumulável e tóxico) e é 100% compatível com REACH. As suas emissões de COV após 28 dias (ISO 16000-6) estão abaixo dos níveis de deteção (<10 μg / m3) e este produto é classificado como A+ (melhor da classe) e certificado Floorscore® & M1 para a qualidade do ar interior. Taralay Impression Compact tem uma eficácia antibacteriana (E.coli / S.aureus / MRSA): >99% após 24 horas de acordo com a norma ISO22196.