**TARALAY INITIAL COMFORT** é um revestimento de pavimento vinílico acústico multicamadas, disponível em placas de 2 m de largura, com uma classificação de desgaste do grupo T.

O produto é constituído por um suporte de espuma reforçada com fibra de vidro e um desenho impresso protegido por uma camada de desgaste transparente (0,65 mm de espessura). Oferece um isolamento acústico de **19 dB e uma resistência à indentação de 0,10 mm.**

É tratado com **Protecsol®**, um tratamento de superfície curado por UV, que facilita a manutenção e elimina permanentemente a necessidade de emulsão acrílica (metalização).

É isento de metais pesados e CMR 1 e 2 e está 100% em conformidade com o REACH. A taxa de emissão de COV do produto é < 10 µg/m3 (TVOC após 28 dias - ISO 16000-6). É 100% reciclável.